水泥胶砂振实台操作规程

1、接通电源，抬起卡具，将空试模和模套固定在振实台上；

2、将拌和好的胶砂用勺子直接从搅拌锅中将胶砂分为两层装入试模。装第一层时，每个槽里约放300g砂浆，用大播料器垂直架在模套顶部，沿每个模槽来回一次将料层播平；

3、按下控制器按钮，机械开始运转，振动60次自动停机，显示屏显示振动次数；

4、停机后立即开始装入第二层胶砂，分布均匀，用小播料器均匀刮平，按下控制器按钮，机械开始运转，振动60次自动停机；

5、抬起卡具，将试样慢慢移出，试验完毕，彻底清扫台面，并打扫周围残留砂浆，保持清洁；

6、关闭电源，填写仪器使用记录。

# 水泥胶砂搅拌机操作规程

操作步骤

1、接通电源，在搅拌前，先用湿布将搅拌锅和搅拌叶擦净；

2、把水加入锅内，再加入水泥，把锅放在固定架上，上升至固定位置。

3、开动机器，低速搅拌30s后，在第二个30s开始的同时均匀地将砂子加入锅内，(当各级砂量分装时，从最粗粒级开始，依次将所需的每级砂量加完)，把机器转至高速，再拌30s；

4、停拌90s，在第一个15s内用一胶皮刮具将叶片和锅壁上的胶砂，刮入锅中间；

5、开启电源，在高速下继续搅拌60s，各个搅拌阶段,时间误差应在±1s以内；

6、搅拌完毕后，关闭电源，放下起升架取下搅拌锅，采取试料后清洗并擦干搅拌锅及搅拌机。

注意事项

1、首次使用要检查接线是否正确（注意正反转）；

2、遇有故障，先关闭电源，检查修理，不得带病操作。

# 水泥净浆搅拌机操作规程

1、在搅拌前，搅拌锅和搅拌叶先用湿布擦净；

2、将称好的试样倒入搅拌锅内；

3、将搅拌锅放在搅拌机锅座上，升至搅拌位置；

4、开动机器，同时徐徐加入水拌和，慢速搅拌120s，停拌15s。接着快速搅拌120s后停机，断开电源；

5、待操作结束后，应及时清洗搅拌叶和搅拌锅。

水泥凝结时间测定仪操作规程

1、称取水泥试样500g，按测定的标准稠度用水量乘以水泥质量数加水，搅拌制备标准稠度的水泥净浆，并记录水泥全部加入水中的时间作为凝结时间的起始时间。

2、将试模放置在玻璃板上，内侧涂少许机油。将水泥净浆立即一次装入试模，振动数次刮平，然后放入湿气养护箱内。

3、将试针调到与水泥净浆表面刚要接触时止住。拧紧止动螺丝1s~2s后，突然放松，让试针垂直自由地沉入水泥净浆。观察试针停止下沉或释放试针30s时指针的读数。

测定时应注意，在最初测定的操作时应轻轻扶持金属柱，使其徐徐下降，以防试针撞弯，但结果以自由下落时为准。

4、试件在湿气养护箱中养护至加水后30min后进行第一次测定，以后隔一定时间测一次。临近初凝时，每隔5min测一次；临近终凝时，每隔15min测一次。到达初凝和终凝时应立即重复测一次。

# STYD-3低温数显沥青延伸仪操作规程

1、检查延度仪的拉伸速度是否符合要求，然后移动滑板使其指针正对标尺的零点，保持水槽中水温为（25±0.5）℃。

2、将试件移至延伸仪的水槽中，模具两端的孔分别套在滑板及槽端的金属柱上，水面距试件表面应不小于25mm，然后去掉侧模。

3、确认延度仪水槽中水温为（25±0.5）℃时，开动延度仪观察沥青的拉伸情况。在测定时，如发现沥青细丝浮于水面或沉入槽底时，则应在水中加入食盐水调整水的密度，至与试样的密度相近后，再进行测定。

4、试件拉断时指针所指标尺上的读数，即为试样的延度，以cm表示。在正常情况下，应将试样拉伸成锥尖状，在断裂时实际横断面为零。

5、取平行测定三个结果的算术平均值作为测定结果。若三次测定值不在平均值的5％以内，但其中两个较高值在平均值的5％以内，则舍去最低测定值，取两个较高值的平均值作为测定结果。

# 沥青针入度仪操作规程

1、取出达到恒温的盛样皿，移入水温控制在试验温度的平底玻璃皿中的三角支架上，试样表面以上的水层深度不小于10mm。

2、将盛有试样的平底玻璃皿置于针入度仪的平台上。旋开升降架背后的紧定螺钉，上下移动升降架至合适位置，旋紧。再用两侧微调手轮，慢慢放下针连杆，利用反光镜来观察使针尖刚好与试样表面接触，松手，升降架自锁。

3、按下显示面板上置零按钮，显示清零。

4、置零5s后按下启动键，标准针下落贯入试样，读取位移指示器读数。

5、同一试样平行试验至少3次，每个测试点之间及与盛样皿边缘的距离不应少于10mm每次试验应换一根干净标准针，或将标准针取下用蘸有三氯乙烯溶剂的棉花或布擦干。

6、取三次测定针入度的平均值，取至整数作为实验结果。三次测定的针入度值相差不应大于相关规定的限值。否则，实验应重做。

# 沥青软化点测定仪操作规程

1、将黄铜环置于涂有甘油滑石粉质量比为2：1的隔离剂的金属板或玻璃板上。

2、试样制备后在15~30℃的空气中冷却30min后，用热刀刮去高出环面的试样，使沥青与环面平齐。

3、估计软化点不高于80℃的试样，将盛有试样的黄铜环及板置于盛有水的保温槽内，水温保持在（5±0.5）℃，恒温15min。估计软化点高于80℃的试样，将盛有试样的黄铜环及板置于盛有甘油的保温槽内，甘油温度保持在（32±1）℃。

4、烧杯内注入新煮沸并冷却至5℃的蒸馏水或注入预先加热至约32℃的甘油，使水平面或甘油面略低于环架连杆上的深度标记。

5、取平行测定两个结果的算术平均值作为测定结果。平行测定的两个结果的偏差不得大于下列规定：软化点低于80℃时，允许差值为0.5℃；软化点高于或等于80℃时，允许差值为1℃。否则实验重做。